| Jednostka projektowa: | +48 Architektura s.c. al. Niepodległości 151 lok. 4 02-555 Warszawa | Egzemplarz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temat: | RENOWACJA elewacji podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w ZAMOŚCIU |  |  |
|  | Kategoria obiektu budowlanego: XIII i XVII |  |  |
| Faza: | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH / branża OGÓLNOBUDOWLANA |  |  |
| Podstawa prawna | Dz.U. 2021 poz. 2454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego |  |  |
| Branża: | ARCHITEKTURA |  |  |
| Lokalizacja: | Miasto Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie Działki ewidencyjne nr : 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.35, 45.36, 45.37, 46.8,46.9 Obręb ewidencyjny: 0001.AR Jednostka ewidencyjna: 066401_1 |  |  |
| Inwestor: | Miasto Zamość Rynek Wielki 13, 22--400 Zamość |  |  |

Podział zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Nazwy i kody robót: Lp Kod CVP Nazwa robót

ST.00 45.45.30.00-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE. WYMAGANIA OGÓLNE

45.21.23.50-4 BUDYNKI O SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ

SST.01 44.21.23.10-5 RUSZTOWANIA

SST.02 45.11.13.00-1 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE,ROZBIÓRKOWE

SST.03 45.32.00.00-6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

SST.04 45.41.00.00-4 ROBOTY TYNKARSKIE

SST.05 45.44.21.00-8 ROBOTY MALARSKIE

SST.06 45.45.00.00-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE

Spis treści :

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                            ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE	2

SST.01 RUSZTOWANIA	17

SST.02  ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE,ROZBIÓRKOWE	20

SST.03 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE	22

SST.04 ROBOTY TYNKARSKIE	28

SST.05 ROBOTY MALARSKIE	34

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                            ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE

ST.00 45.45.30.00-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE.

45.21.23.50-4 BUDYNKI O SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji pod nazwą  „RENOWACJA ELEWACJI podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w ZAMOŚCIU ” roboty w wykonywane mają być według Programu Prac Ponserwatorskich autorstwa Małgorzaty Makal.

- „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”  określa zasady postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skład których wchodzą niżej wymienione kategorie prac:

45.45.30.00-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE. WYMAGANIA OGÓLNE

45.21.23.50-4 BUDYNKI O SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ

SST.01 44.21.23.10-5 RUSZTOWANIA

SST.02 45.11.13.00-1 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE,ROZBIÓRKOWE

SST.03 45.32.00.00-6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

SST.04 45.41.00.00-4 ROBOTY TYNKARSKIE

SST.05 45.44.21.00-8 ROBOTY MALARSKIE

SST.06 45.45.00.00-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE

  - Zakres stosowania ST

- Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

  - Zakres robót objętych ST

- Zakres planowanych prac nie wpływa na zmianę zagospodarowania terenu, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz warunki ochrony przeciwpożarowej .

- ( Przed rozpoczęciem prac należy wykonać dokumentację fotograficzną elewacji i wszystkich

- detali wraz z niezbędnymi pomiarami oraz wykonać wzorniki detali )

- Budynki zlokalizowane są  w ścisłej zabudowie miejskiej i w bezpośrednim

- sąsiedztwie  ze strefą ruchu publicznego (w większości pieszego o dużym natężeniu). Powoduje to ograniczenie możliwości organizacji placu budowy na zewnątrz posesji, a także dojazdu samochodów ciężkich i ich parkowania. Zaplecze placu budowy - wymagać będzie sporządzenia planu organizacji prac dostosowanego do możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy i wymogów Inwestora.

- Podczas prowadzenia prac należy zapewnić bezpieczny dostęp i dojazd do użytkowanych

- lokali  nie objętych pracami renowacyjnymi. W celu wydzielenia stref organizacji pracy, przestrzegać

- obostrzonych przepisów bezpieczeństwa.

- Wykonawca winien  ściśle współpracować z Inwestorem i zapozna się z tymi utrudnieniami przed opracowaniem cenowej oferty przetargowej

- Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie remontu konserwatorskiego / renowacji wszystkich elewacji podcieni kamienic do gzymsu nad kondygnacją parteru , prace wg zestawienia poniżej :

- Prace rozbiórkowe i przygotowawcze - demontaż rur spustowych, reklam, wsporników,

- wywietrzaków, oświetlenia , przewodów teletechnicznych prowadzonych po elewacjach,

- Usunięcie obróbek blacharskich mi i dachówek z gzymsów nad kondygnacja parteru; dachówki są w części zniszczone, a ich usunięcie ułatwi renowację gzymsów / po zakończeniu prac dachówki zamontowane zostaną ponownie /

- Zdemontowanie i oczyszczenie cokołów kamiennych

- Usunięcie tynków spękanych, skorodowanych i sypiących się zniszczonych

- Usunięcie wtórnych warstw farby z elewacji i detali architektonicznych bez uszkodzenia

- warstw pierwotnych ), czyszczenie i mycie elewacji

- Prace elektryczne -  przed przystąpieniem do prac należy zaprojektować i wykonać przyłącza elektryczne dla letnich barów i ogródków funkcjonujących obok podcieni, tak aby uniknąć przypadkowego okablowania znajdującego się obecnie na podłuczach sklepień /dokumentacja projektowa  po stronie Wykonawcy/

- Naprawa, przeszycie  spękań i rozwarstwień w murze, uzupełnienie wątku; naprawa spoin,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów - filarów;

- Korekta ułożenia i wymiany zniszczonych płyt chodnikowych kamiennych - w strefie filarów; naprawa i uzupełnienie ubytków podłoża warstw konstrukcyjnych posadzki

- . Prace konserwatorskie związane z naprawą detali architektonicznych

- Przygotowanie tynków i detali pod malowanie, gruntowanie i malowanie elewacji

- Montaż cokołów,

- Naprawa, czyszczenie i malowanie szafek przyłączy, krat i innych elementów stalowych

- Wykonanie (odtworzenie) obróbek blacharskich gzymsów

- Montaż nowych kratek wentylacyjnych żeliwnych, powtórny montaż opraw oświetleniowych w przypadku demontażu na czas prowadzenia prac,

- Konserwacja  poprzedzona inspekcją nieszczelności,  obejmująca lutowanie I uszczelnianie rur spustowych,

- Powtórny montaż zdemontowanych elementów informacyjnych w tym tablic reklamowych, których lokalizacja jest zatwierdzona przez Konserwatora Zabytków

  - Określenia podstawowe

- Ilekroć w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

- o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- o obiekt małej architektury; 

- budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,  śmietniki. 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

- remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie  technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

- opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

- robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

- Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

    - Przekazanie terenu budowy

- Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Dokumentacja projektowa

- Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- - dostarczoną przez Zamawiającego,

- - sporządzoną przez Wykonawcę

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: -  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

    - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

    - Ochrona  i utrzymanie robót

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- MATERIAŁY

- - materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej przez Wykonawcę z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgadniane przez Wykonawcę z Delegaturą WUOZ  w Zamościu

- - materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym Programie prac konserwatorskich, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- -Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt należy uwzględnić w ofercie)

- - W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisku.

  - Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

  - Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

- Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

  - Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:

- – oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

- – okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, składowania i kontroli jakości muszą być zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

- SPRZĘT

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

  - Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- - projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- - projekt organizacji budowy,

- - projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich,  wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

    - W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych nadzorów specjalistycznych i badań laboratoryjnych (ewent. nadzory historyczne, , konstrukcyjne).

    - Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

    - Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

    - Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Program zapewnienia jakości

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- – rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

  - Zasady kontroli jakości robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek

- Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

  - Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

  - Raporty z badań

- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

  - Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

- Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Certyfikaty i deklaracje

- Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów prawa. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,

- W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

- Książka obmiarów

- Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

- Dokumenty laboratoryjne

- Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

- Pozostałe dokumenty budowy

- Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót e) protokoły z narad i ustaleń,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacje projektową, program prac konserwatorskich ,rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

- Przechowywanie dokumentów budowy

- Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

  - Wagi i zasady wdrażania

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

- ODBIÓR ROBÓT

- Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upoważnionych przedstawicieli Inwestora i Delegatury WUOZ

  - Rodzaje odbiorów robót

- W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi końcowemu

- d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

- e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

- 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

- 8.4. ODBIÓR KOŃCOWY

- 8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie

- 8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna)

- 8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego

- Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- 4. protokoły odbiorów częściowych,

- 5. recepty i ustalenia technologiczne,

- 6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- 7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

- 8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

- 9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- 10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- 11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie

- 8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. Ustalenia ogólne Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. ) - Ustawa z dnia 11 września 2019 r

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 961,);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 272.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 155, ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 13 i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

Uwagi !

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wszystkich elementów i materiałów niezbędnych do wykonania prac tworzących całość rozwiązania systemowego - na podstawie wybranego producenta, nawet systemowe elementy nie są szczegółowo wymienione.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# SST.01 RUSZTOWANIA

- Kod  CPV  4421210-5

- WSTĘP

- Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania zewnętrzne stalowe.

  - Zakres stosowania SST

- Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

- W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych stalowych.

  - Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować gotowe rozwiązania systemowe. Podstawowy komplet rusztowania składa się z następujących elementów: ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, elementów złącznych i pomocniczych.

- MATERIAŁY

- Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- SPRZĘT

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

- TRANSPORT

- Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności.

- WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaż i demontaż rusztowań. Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi.

- Montaż rusztowań musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa. Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną z kotew nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczane symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 1,0m i być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać w odległościach nie większych niż 40m. Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie do 150 kg można stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie powyżej 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do konstrukcji rusztowania. Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem. Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być opuszczane w sposób bezpieczny.

- KONTROLA JAKOŚCI

- Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić powtórne badania. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- Zgodność z dokumentacją projektową

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i pomiarów.

- Badanie materiałów zużytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie: - dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów - porównania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST - oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne).

- OBMIAR ROBÓT

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

- ODBIÓR ROBÓT  I PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne

- Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając: - czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , - czy jest prawidłowo zakotwione, - czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , - czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste,     nie śliskie, stabilne),  - poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), - czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań  nie  ma  zmian,  które  mogą  spowodować  katastrofę   budowlaną  lub  stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Normy i Rozporządzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

- • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

- • Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

- • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270

- • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811 ,

- • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

- • PN-M-47900:1996 RUSZTOWANIA STOJĄCE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA STOJACE Z RUR

- • PN-M-48090:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE

- • BN-70/9082-RUSZTOWANIA NA KOZŁACH

- • BN-70/9082-RUSZTOWANIA DRABINOWE

- • PN-EN-12810:2004 RUSZTOWANIA ELEWACYJNYE Z ELEMENTÓW PREFABABRYKOWANYCH • PN-EN-12811 TYMCZASOWE KONSTRUKCJE STOSOWANE NA PLACU BUDOWY

- • DZ.U.2003.047.0401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY Z DN6 .2.2003 W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- • DZ.U.2003.169.1650. ROZPORZ. MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DN.26.9.1997 W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- SST.02  ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE,ROZBIÓRKOWE

- Kod  CPV 45111300-1

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

- Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  przygotowawczych.

- 1.2. Zakres robót

- Prace przygotowawcze obejmują:

- - Wydzielenie placu budowy

- - Montaż i demontaż  rusztowań

- - Zabezpieczenie stolarki i detali kamiennych przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią

- - Zabezpieczenie rur spustowych okrągłych żeliwnych i   z blachy miedzianej;  na czas wykonania robót w cenie uwzględnić demontaż i ponowny montaż odcinków kolidujących z technologią napraw

- - demontaż opraw elektrycznych zewnętrznych  i innych elementów kolidujących z technologią napraw

- - Roboty rozbiórkowe :

- usunięcia zawilgoconych tynków,

- usunięcie tynków porażonych solami,

- usunięcie tynków odspojonych pod podłoża ,

- usunięcia lokalnych ubytków i pęknięć powierzchni tynków,

- -Utylizacja gruzu

-  

- MATERIAŁY

- Dla robót głównych materiały nie wstępują.

- Materiały pomocnicze służące rozbiórce należy użyć zgodnie z zastosowaną technologią rozbiórki.

- SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST00 Wymagania ogólne. Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.

- Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT

- Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST00.

- WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podanowST00 „Wymagania ogólne". Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.Gruz należy utylizować lub ponownie wykorzystać,

- Zamawiający nie będzie w tym wypadku rościł żadnych praw własności, w przypadku utylizacji na wysypisku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utylizację.

- Pozostałe elementy z rozbiórek podlegające bezwzględnej utylizacji (odpady niebezpieczne)należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko złomu.

- Odpady wartościowe, blacha miedziana podlega sprzedaży przez Zamawiającego.

- Rusztowania.

- Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni być przeszkoleni w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie,ustawienie lub rozebranie jest zabronione:o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi iniezbędnąilośćmateriałuorazwykonywaniepracwdogodnejpozycji. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest zabronione.Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione. Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do wykonania robót zapisem w dzienniku budowy.

- Przegląd rusztowania - Codziennie przez brygadzistę- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych.

- KONTROLA JAKOŚCI

- Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST00.

- OBMIAR ROBÓT

- Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST00.

- ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST00. zgodnie z zasadami odbioru robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały:

- - Wykonanie robót rozbiórkowych- Sprawdzenie czy wykonanie robót rozbiórkowych zostało wykonane w sposób nienaruszający większego zakresu niż przewidziany w dokumentacji projektowej i Programie Prac Konserwatorskich

- Zabezpieczeniu czynnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie prac rozbiórkowych (jeśli będą występowały)

- - Zgodność z dokumentacja techniczną

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST00

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r.(Dz.U.Nr13zdn.10.04.1972r.)

- RozporządzeniemMinistraPracyiPolitykiSocjalnejzdnia26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U.Nr129,póz.844)

- PNM479001:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze.Określenia,podział i główne parametry.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- SST.03 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

- Kod  CPV  45320000-6

- 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot SST

- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

- dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem hydroizolacji strefy cokołowej filarów i murów podcieni dla realizacji zamierzenia „ „RENOWACJA ELEWACJI podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w ZAMOŚCIU ”.

- 1.2. Zakres stosowania SST

- Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i

- realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- 1.3. Zakres robot objętych SST

- Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:

- W strefie cokołowej, usunąć i zabezpieczyć płytki cokołu kamiennego, tynk skuć i odsłonić fundament do głębokości ok 50 cm poniżej poziomu nawierzchni.  Oczyścić z ziemi, luźnych fragmentów, resztek starej izolacji, tynku, zostawić do wyschnięcia. Podłoże musi być pozbawione wystających elementów oraz ostrych krawędzi. Ubytki fundamentu naprawić/przemurować.

- Wykonać hydroizolację poziomą wprowadzając preparat w postaci kremu w jeden rząd otworów wywierconych w fudze, pod kątem prostym. Na wyznaczonych rzędnych, wykonać iniekcję. Nawierty wykonać w pierwszej linii spoin powyżej docelowego poziomu nawierzchni. Otwory zasklepić zaprawą wodoszczelną.

- Uwaga!

- Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej powinno się odbyć z użyciem materiałów niewprowadzających wtórnego zasolenia do murów. Dla murów w przypadku zawilgocenia względnego większego od 50%, najwłaściwszą jest metoda iniekcji bezciśnieniowej, bezrozpuszczalnikowym kremem na bazie silanów posiadającego certyfikat WTA.

- Na fundamencie, w strefie zanurzonej w gruncie, na szlamie wykonać wyrównanie zaprawą wodoszczelną i nałożyć warstwę hydroizolacji. Uszczelnienie mineralne ze szlamu wyprowadzić aż do wysokości cokołu 30 - 50 cm powyżej poziomu nawierzchni. W cokole mineralny szlam pokryć obrzutką/warstwą szczepną a po około 2 dniach nałożyć tynk renowacyjny WTA.

- Wykonać /naprawić pokrycie naczółków przypór. Po usunięciu dachówek i skuciu zapraw podłoże uszczelnić szlamem hydroizolacyjnym i zamocować okładzinę na elastycznym kleju.

- 1.4. Określenia podstawowe

- Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami,

- wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”.

- Podłoże – przegroda (ściana, mur), w której ma być wykonana iniekcja

- Przepona pozioma (wtórna izolacja pozioma) – bariera powstała na skutek wprowadzenia w

- przegrodę preparatu blokującego (przerywającego) podciąganie kapilarne.

- Preparat iniekcyjny (iniekt) – preparat, który wprowadzany w przegrodę, na skutek swoich

- właściwości blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Działanie iniektu może polegać

- na hydrofobizacji ścianek kapilar, na zwężeniu średnicy kapilar lub na obu sposobach

- jednocześnie.

- Wilgoć podciągana kapilarnie - zawilgocenie powstałe na skutek kapilarnego transportu

- wilgoci przez mur (ścianę)

- Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki

- ogólne” .

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją

- przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.

- 2. MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00

- “Warunki Ogólne”.

- Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują

- Niżej wymienione materiały podstawowe:

- – preparat do wykonywania przepon poziomych

- – mineralny szlam uszczelniający

- - wodoszczelna szpachlówka

- - woda - do prac związanych z przygotowaniem podłoża i materiałów zarabianych wodą stosować

- można wodę wodociągową, w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

- ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów

- produkcji betonu.

- Przechowywanie materiałów

- Preparaty do iniekcji przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i

- chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem.

- 3. SPRZĘT

- Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosować następujący sprzęt i

- narzędzia:

- − do usunięcia zmurszałych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) –

- młotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp.

- − do wykonania nawiertów – wiertarki i wiertnice (w miarę możliwości pracujące

- bezwstrząsowo), szablony i przykładnice umożliwiające utrzymanie stałego kąta nachylenia,

- metrówka do ustalenia rozstawu i głębokości otworów, odkurzacz lub sprężarka powietrza do

- odpylenia otworów

- − do przygotowania preparatów i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z

- mieszadłem koszyczkowym, waga,

- - Pistolet do mas uszczelniających,

- - Lanca iniekcyjna do rękawów

- - Wąż iniekcyjny do rękawów

- - Zestaw iniekcyjny na rękawy

- - Pompa tłokowa

- - Urządzenia niskociśnieniowe, przetłaczające i natryskowe z odpowiednią lancą iniekcyjną

- 4. TRANSPORT

- Materiały do iniekcji pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na paletach.

- Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub

- innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas

- transportu materiał musi być chroniony przed mrozem i długotrwałym oddziaływaniem

- bezpośrednio na opakowania promieni słonecznych.

- Zaprawa do zasklepiania otworów pakowana jest w worki, które z kolei są konfekcjonowane

- na paletach. Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,

- wodnego lub innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku.

- Podczas transportu materiał musi być chroniony przed zawilgoceniem.

- Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić

- sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych

- luzem wykonuje się ręcznie.

- Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje

- możliwość poboru czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych

- pojemnikach/cysternach.

- Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub

- biologicznie.

- 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- 5.1. Ogólne zalecenia

- Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapów szeroko pojętych prac renowacyjnych, w

- skład których, poza w.w. pracami wchodzi wykonanie wtórnej izolacji pionowej elementów

- zagłębionych w gruncie, i oraz wykonanie tynków renowacyjnych.

- Prace iniekcyjne muszą być skoordynowane z pozostałymi pracami, oznacza to, że sposób wykonywania iniekcji jest ustalany indywidualnie, dla każdego przypadku, dlatego należy ją wykonywać na podstawie

- dokumentacji projektowej robót renowacyjnych opracowanej dla konkretnego budynku.

- Podstawowym działaniem jest pobranie próbek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i

- stopnia zasolenia. Należy także określić stan techniczny muru, ze szczególnym zwróceniem

- uwagi na obecność pustek i rys.

- Rzeczywiste zużycie preparatów do iniekcji najlepiej określać na podstawie iniekcji

- wstępnych. Zabieg ten pozwala także na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

- Miejsce (pas) wykonywania iniekcji określa dokumentacja techniczna . Pas muru w którym

- będzie wykonywania iniekcja należy odsłonić (usunąć wyprawy tynkarskie, wymalowania),

- oczyścić, luźne i/lub zniszczone fragmenty muru

- 5.2.  Technologia wykonania uszczelnienia strefy cokołowej

- Na wytyczonym poziomie wykonać tzw. przeponę poziomą blokującą podciąganie kapilarne wody w murze ze strefy fundamentowej oraz ochronę przed wodą rozpryskową poprzez szlamowanie. Iniekcję wykonać w 1 lub 2 spoinie. Detal wyznaczyć na rysunkach zgodnie z inwentaryzacją. Zadaniem hydroizolacji poziomych jest powstrzymanie kapilarnego podciągania wilgoci w murze. Klasyczne środki iniekcyjne stosowane są w postaci płynu. Zalecane do zastosowania są środki iniekcyjne w konsystencji kremu, co pozwoli na usprawnienie procesu aplikacji, jak również jego skuteczność, zwłaszcza w murach z pustkami i murach wysoko zawilgoconych. Przewidziany do zastosowania preparat powinien posiadać certyfikat WTA, co gwarantuje jego obiektywną skuteczność.

- Strefę iniekcji, powyżej i poniżej ciągu wywierconych otworów, uszczelnić przy zastosowaniu szlamu odpornego na sole. Na szlamie izolacyjnym zamocować kamienny cokół a powyżej zastosować tynki renowacyjne o podwyższonej wytrzymałości.

- 5.3. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji

- Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, a następnie odsłonić i oczyścić pas muru, w którym wykonywana będzie wtórna hydroizolacja pozioma.

- 5.4 Wiercenie otworów

- Otwory iniekcyjne nawiercić na rzędnej wyznaczonej w projekcie. Nawierty o średnicy 12 mm należy wykonać w jednym rzędzie, poziomo (zazwyczaj w spoinie), w rozstawie osiowym co 12 cm, jednostronnie od strony wnętrza budynku, na głębokość ok. 2-3 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie lub przedmuchanie sprężonym (niezaolejonym) powietrzem.

- 5.5. Iniekcja

- Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów  aplikować wkładając jak najgłębiej w otwór lancę iniekcyjną o średnicy dopasowanej do jego średnicy, a następnie równomierne wyciskając krem przy jednoczesnym wysuwaniu lancy w kierunku od końca nawiertu do lica ściany. Należy zwrócić uwagę, aby otwór był wypełniony w całej objętości. Bezpośrednio po zakończeniu iniekcji otwory zamknąć wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany.

- Zaprawę należy wprowadzić w otwory iniekcyjne na głębokość 3-5 cm.

- 5.6. Uszczelnienie ściany w strefie iniekcji

- Mur przypory, w strefie iniekcji, powyżej i poniżej ciągu wywierconych otworów, uszczelnić przy zastosowaniu mineralnego szlamu uszczelniającego.

- W tym celu po usunięciu tynków, na oczyszczone, nasiąkliwe podłoże nanieść równomiernie specjalną powłokę gruntującą /wodny preparat polimerowy, poprawiający  przyczepność - działający hydrofobizująco  i wzmacniająco/ . Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk na murze. W strefie styku z gruntem ok. 50 cm powyżej i poniżej linii styku wykonać uszczelnienie za pomocą szlamu odpornego na siarczany / do hydroizolacji i uszczelniania cokołow w starym budownictwie/

- 5.7. Reprofilacja spoin i wyrównanie podłoża

- Spoiny wypełnić a ubytki w murze wyrównać wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany.

- 5.8. Zamocowanie cokołów z kamienia

- Po wykonaniu prac uszczelniających w cokole, na uszczelnionym murze zamocować oczyszczoną okładzinę kamienną. Do mocowania okładziny ceramicznej można przystąpić już po 9 godzinach używając mrozoodpornego kleju elastycznego do klejenia kamienia . Klej nakładać bezpośrednio, za pomocą odpowiedniej pacy ząbkowanej. Okładzinę - lekko wciskając - osadzić w warstwie zaprawy klejowej. Świeże resztki zaprawy możliwie wcześnie usunąć z powierzchni okładziny. Siatkę spoin chronić przed zanieczyszczeniem zaprawą.

- 5.9. Spoinowanie kamiennego  cokolika

- Po całkowitym związaniu kleju, najwcześniej po ok. 3 godzinach można przystąpić do spoinowania stosując zaprawę spoinową - kolor do potwierdzenia z komisja konserwatorską.

- 5.10. Złącza i szczeliny dylatacyjne

- zamknąć za pomocą elastycznej masy dylatacyjnej

- Uwaga! Powyżej kamiennego cokolika na szlam hydroizolacyjny odporny na zasolenie nałożyć obrzutkę i tynk renowacyjny odporny mechanicznie

- 5.11. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych

- Za minimalną temperaturę wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zarówno powietrza i

- podłoża) przyjmuje się +5°C. Nie zaleca się wykonywania prac w temperaturze powyżej

- +30°C.

- Zaleca się, aby prace były wykonywane przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w

- wykonywaniu takich prac.

- Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci podciąganej kapilarnie.

- Bezwzględnie wymagana jest bieżąca kontrola zużycie materiału iniekcyjnego.

- Podczas prac wykonywanych w wykopach należy zadbać o zabezpieczenie wykopów lub

- przed obsunięciem się.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. Kontrola jakości materiałów.

- Należy sprawdzić, czy materiały przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadają

- zaleceniom dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w

- karcie technicznej) odpowiadają wymaganiom podanym w p.2.

- Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- – stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania

- materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie

- niewłaściwego przechowywania),

- – terminy przydatności podane na opakowaniach

- 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Należy sprawdzić stan techniczny muru, ocenić go pod względem występowania rys,

- spękań, kawern i pustek. Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie

- izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony.

- Przed rozpoczęciem iniekcji konieczne jest sprawdzenie przebiegu, rozstawu, głębokości i liniowości otworów.

- Sprawdzenie polega na porównaniu układu otworów z zaleceniami dokumentacji technicznej

- i wymaganiami podanymi w p. 5.4. Geometrię i równoległość otworów można sprawdzić

- przez pomiar z zastosowaniem calówki i prętów zbrojeniowych Stopień czystości można

- sprawdzić przez przedmuchanie losowo wybranych otworów.

- Należy skontrolować sposób przygotowania materiałów do wykonania iniekcji poprzez

- porównanie z wymaganiami producenta.

- 6.3. Badania w czasie robót

- W czasie robót sprawdzać należy:

- – czy spełnione są warunki wykonywania robót podane w p.5.1 i 5.3.

- – wygląd zewnętrzny materiałów

- Kontrola zużycia iniektu musi być prowadzona na bieżąco, należy zwracać uwagę na

- wszelkie nietypowe sytuacje, takie jak zbyt małe lub zbyt wysokie zużycie preparatu do

- iniekcji. Zbyt szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze.

- 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU O OBMIARU ROBÓT

- Iniekcję oblicza się w metrach bieżących zainiekowanej przegrody o konkretnej grubości,

- zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 Renowacja

- zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia), rozdział

- 2: Renowacja zabytków z dokładnością do 0,1 mb.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1.Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogólne”

- 8.2.Szczegółowe zasady odbioru.

- Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

- wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

- wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

- Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

- i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie

- z umową.

- Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:

- - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- - informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- 9. ROZLICZANIE ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących oraz

- podstawy płatności podano w ST- 00 “Warunki Ogólne”

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- – WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

- – WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

- – WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit

- – PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,

- badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

- procesów produkcji betonu.

- – PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika

- nasiąkliwości kapilarnej.

- – PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie

- zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych..

- – PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów

- budowlanych. Określanie właściwości sorpcyjnych.

- 10.1. Ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia

- – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

- 92,poz. 881)

- – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004

- r. Nr 204, poz. 2087)

- – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

- 207, poz. 2016 z późn. zmianami)

- – Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.

- z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami)

- – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

- szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

- wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

- – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

- sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania

- ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

- – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów

- oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki

- uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych

- oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011)

- – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu

- mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm

- zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z

- zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571)

- 10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C:

- Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części

- podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.

- – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty

- hydroizolacyjnej. Wtórne izolacje przegród w budynkach Wykonywane metodą

- iniekcji. Promocja 2006

- – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta,

- kierownika budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010)

- – KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC

- Bauchemie (Koprin, 2008)

- – Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w

- praktyce. wyd. II, (Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- SST.04 ROBOTY TYNKARSKIE

- Kod CPV  45410000-4

- 1.WSTĘP

- 1.1Przedmiot specyfikacji

- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich zewnętrznych.

- 1.2. Zakres robót

- Prace obejmują:

- Oczyszczenie wszystkich płaszczyzn tynków z wtórnych warstw farby. Usunięcie odspojonych i zdegradowanych tynków wypraw oraz cementowych reperacji. Oczyszczanie należy wykonać mechanicznie, metodami ręcznymi, należy unikać stosowania młotów udarowych z uwagi na drgania. (Najbardziej zniszczone płaszczyzny filarów i szkarp należy oczyścić do cegły, w celu wyeliminowania wysolenia.)

- Rozpoznanie, zachowanie i zadokumentowanie pierwotnych wypraw tynkarskich. Zaprawy te należy zadokumentować, wzmocnić i pozostawić jako dokument w obiekcie. Zadokumentowanie ewentualnych pozostałości oryginalnych warstw barwnych na płaszczyznach podcieni.

- Dezynfekcja partii porostu glonów i zagrzybienia preparatem biobójczym  ( UWAGA – należy stosować środki ochronne zgodnie z instrukcją producenta.)

- W obszarach występowania największego zasolenia wykonanie odsolenia metodą wymuszonej emigracji do rozszerzonego środowiska poprzez nakładanie gotowych kompresów odsalających na bazie bentonitu i kruszyw o dużej zdolności sorpcyjnej lub okładami z pulpy celulozowej z drobnego kruszywa i bentonitu i dodatkiem 2% roztworu Preventolu R8. Ok 5 cykli odsalania.

- Jeśli to konieczne, wykonać lokalne przemurowania odpowiednio dobraną niezasoloną cegłą, układając ją na zaprawie trasowej

- Wykonanie przepony poziomej w filarach podcieni. Przeponę należy wykonać w spoinie dolnych warstw cegieł filaru – na wysokości gruntu.

- Wykonanie w partii filarów i szkarp – na ich pełnej wysokości, tynków renowacyjnych w systemie WTA zgodnie z i instrukcją wykonania.

- Wykonanie szlichtą z zaprawy wapienno-piaskowej lub gotowej zaprawy wapienno-cementowej o uziarnieniu 0,3 i dodatku włókien polietylenowych jako zbrojenia zapobiegającego pękaniu.

- W partiach sklepień i ścian w podcieniach oraz płaszczyzn tynków nad arkadami podcieni usunięcie odspojonych partii tynków, poszerzenie istniejących pęknięć.

- Rozpoznanie istniejących spękań pionowych, wykonanie niezbędnych szyć poziomych i krzyżowych ( w łukach arkad) z wykorzystaniem systemowych rozwiązań

- Wzmocnienie osłabionych partii muru preparatem silikatowym na bazie płynnego krzemianu potasowego.

- Uzupełnienie tynków zaprawami wapienno-cementowymi o odpowiednich parametrach paro-przepuszczalności (μ ≤ 15) z dodatkiem włókien polietylenowych jako zbrojenia, zapraw o uziarnieniu 1mm w spodnich warstwach i uziarnieniu 0,3 w warstwach wierzchnich. Powierzchnia uzupełnień powinna być zgodna z fakturą tynku oryginalnego.

- Scalenie uzupełnień warstwą cienkiej (2 mm) szlichty wyrównującej na całej powierzchni w celu jej ujednolicenia.

- DETAL ARCHITEKTONICZNY- gzymsy, zworniki, imposty:

- Mechaniczne oczyszczenie detalu z wtórnych warstw farby i wypraw do warstw pierwotnych. Usunięcie zniszczonych, osypujących się, luźnych partii gzymsów i impostów.

- Wykonanie szablonów na podstawie zachowanych profili.

- Wzmocnienie osłabionych partii muru ceglanego preparatami krzemoorganicznymi lub preparatem silikatowym na bazie płynnego krzemianu potasowego.

- Wykonanie uzupełnień formy gzymsów i impostów metodą ciągnioną przy użyciu rekomendowanych zapraw mineralnych.

- Malowanie tynków i detali farbą silikatową w kolorze ustalonym komisją konserwatorską.

- Zabezpieczenie płaszczyzn poziomych gzymsów i impostów silikatowym preparatem uszczelniającym

- MATERIAŁY

- Wszystkie tynki WTA przyjęte w programie konserwatorskim winny odpowiadać wymogom PNEN9981. Instrukcja oznaczoną numerem WTA2291określa szczegółowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynków renowacyjnych.

- Wyniki badań rodzaju i zawartości soli w murze pozwalają określić jaki rodzaj tynków renowacyjnych powinien być wykorzystany. Instrukcja WTA, w zależności od stopnia skażenia podkładu, poleca układ warstw systemu tynków renowacyjnych.Układ ten i grubości warstw tynku, zalecane przez WTA, w zależności od stopnia zasolenia przedstawione są w  tabeli

- Przed zastosowaniem tynków renowacyjnych bardzo ważne jest właściwe przygotowanie podłoża. Mur należy oczyścić, skuć zmurszałe fragmenty, istniejące powłoki malarskie oraz usunąć tynki. Zwietrzałe/ uszkodzone spoiny wykuć na głębokość około 20mm, jest to bowiem miejsce szczególnie silnej koncentracji soli. Ślady wykwitów solnych należy usunąć szczotkami stalowymi. Odsłonięte podłoże musi być nośne, a jego powierzchnia szorstka i porowata, zapewniająca dobrą przyczepność dla kolejnych warstw.

- Obrzutka, pełniąca funkcję warstwy kontaktowej, nie powinna pokrywać więcej niż 40%- 50 % powierzchni. Zbyt gruba warstwa tynku natryskowego u tworzy bowiem barierę izolacyjną, blokującą przenikanie pary wodnej z wnętrza muru. Tynki renowacyjne nakłada się na ogół dwuwarstwowo, przy czym grubość każdej warstwy nie może być mniejsza niż 10mm. Zaleca się, aby czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw tynku renowacyjnego wynosił 1 dzień na 1mm grubości warstwy. Świeży tynk renowacyjny powinien być chroniony przed intensywnym nasłonecznieniem oraz silnym wiatrem, należy zapewnić mu wilgotne warunki dojrzewania. Zbyt szybkie wysuszenie może bowiem osłabić jakość tynku. Instrukcja WTA dopuszcza nakładanie na tynk renowacyjny dodatkowej warstwy wierzchniej w celu uzyskania wymaganej faktury. Mogą to być szpachle wapienne, cienkowarstwowe tynki dekoracyjne, powłoki malarskie. Wytrzymałość warstwy wierzchniej musi być mniejsza niż właściwego tynku renowacyjnego. Nie może ona również ograniczać czy hamować dyfuzji pary wodnej. Spowoduje to bowiem przemieszczenie się strefy odparowania w wyższe partie muru. Powłoki malarskie powinny się charakteryzować dobrą dyfuzją pary wodnej oraz posiadać właściwości hydrofobowe – odpowiednie są tu farby silikonowe lub silikatowe.Należy też pamiętać o sprawnym odprowadzeniu wody rynnami i rurami spustowymi z elewacji budynku oraz o prawidłowym wykonaniu obróbek blacharskich takich elementów jak gzymsy. Podstawowe wymagania stawiane tynkom renowacyjnym zawarte są w instrukcji WTA2291 .

- Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN 88/B32250 "Materiały budowlane. Woda do betonówi zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

- SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST00 Wymagania ogólne. Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

- - do przygotowania podłoża narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki,szczotki druciane,

- - urządzenie do delikatnego piaskowania(strumieniowa nie mgławicowe).

- - do przygotowania zapraw mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym- mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na

- - zaprawę,

- - do nakładania preparatów gruntujących niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel

- - do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) szczotka do- nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków drobnoziarnistych),

- - do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska,paca,paca- gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,

- TRANSPORT

- Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST00.

- Materiały przewidziane w dokumentacji  do wykonania robót są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu .Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- Technologia uszczelnienie czoła przypór/szkarp

- Przygotowanie podłoża

- Wykonać /naprawić pokrycie naczółków przypór. Po usunięciu dachówek i skuciu zapraw podłoże uszczelnić szlamem hydroizolacyjnym i zamocować okładzinę na elastycznym kleju. Po odsłonięciu muru należy usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Powierzchnię oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem – w zależności od jej stanu i umiejscowienia).

- Gruntowanie

- Na oczyszczone, nasiąkliwe podłoże nanieść równomiernie specjalną powłokę gruntującą. Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk na murze fundamentu. W strefie styku z gruntem ok. 50 cm powyżej i poniżej linii styku wykonać uszczelnienie za pomocą szlamu odpornego na zasolenie.

- Specjalna powłoka gruntująca -  Wodny preparat polimerowy, poprawia przyczepność. Działa hydrofobizująco.

- Reprofilacja  spoin i wyrównanie podłoża

- Spoiny wypełnić a ubytki w murze wyrównać wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany

- Warstwa kontaktowa

- Na powierzchni przewidzianej do uszczelnienia wykonać warstwę kontaktową z mineralnej, elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej . Materiał nanosić cienką warstwą przy użyciu pędzla ławkowca.

- Izolacja przeciwwilgociowa

- Po związaniu zaprawy kontaktowej nanieść równomiernie pierwszą warstwę uszczelnienia z masy polimerowej. Produkt należy nakładać w dwóch warstwach o łącznej grubości w stanie suchym ≥ 2 mm (grubość w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszą warstwę nanosić na grubość wynoszącą maksimum połowę docelowej grubości warstwy mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na uszkodzenia.

- RENOWACJA TYNKÓW

- Przygotowanie podłoża

- Skucie wszystkich odspojonych tynków (ok. 80% powierzchni wszystkich tynków). Luźne spoiny pomiędzy należy wydłutować a mur mechanicznie oczyścić z luźnych cząstek. Mechaniczne usunąć zaprawy naprawcze, szpachlówki, gips i wtórne farby z pozostawionych tynków.

- Dezynfekcja elewacji

- Usunąć rośliny i korzenie porostów i mchów, usunąć ich resztki szczotką. Podłoże nasączyć impregnatem bakterio- grzybo- i glonobójczym, następnie zmyć. Profilaktycznie nanieść powtórnie preparat, pozostawić do wyschnięcia, nie spłukiwać.

- Wzmocnienie muru i zapraw mineralnych

- Na odsłonięty mur nanieść preparat krzemianowy  pędzlem lub poprzez oprysk „miejsce w miejsce”. Podłoże należy uprzednio dobrze nasączyć wodą. W ciągu kilku dni nastąpi wzmocnienie muru i zapraw poprzez wytrącanie żelu krzemionkowego.

- Preparat krzemianowy służący do wzmacniania murów ceglanych przed pokryciem zaprawami

- Przemurowania

- Jeśli to konieczne, wykonać lokalne przemurowania odpowiednio dobraną niezasoloną cegłą, układając ją na zaprawie trasowej

- Naprawa  rys w murze

- Wg wytycznych projektu technicznego..

- Zagruntowanie muru w cokole

- W strefie wykonanej iniekcji, do wysokości ok. 50 cm od poziomu gruntu nanieść na mur ceglany preparat gruntujący pod szlamy , który poprawia przyczepność kolejnych warstw. Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

- Naniesienie zaprawy uszczelniającej na zagruntowaną powierzchnię

- Mur pokryć warstwami zaprawy uszczelniającej, odpornej na siarczany . Materiał nakładać pędzlem ławkowcem, świeże na świeże. Czas oczekiwania pomiędzy drugim i trzecim etapem roboczym; co najmniej 24h.

- Nałożenie warstwy  szczepnej /obrzutki

- W poziomie cokołu, na trzecią warstwę szlamu, „na świeżo” nałożyć warstwę sczepną dla tynku renowacyjnego, obrzutkę z certyfikatem WTA . Jest to zaprawa odporna na zasolenia oraz narzut podkładowy pod tynki. Narzucać pełnokryjąco na świeży szlam. Grubość maks. 5 mm. Pokrycie muru pokrytego szlamem, kryjące, ok. 100%.

- Powyżej cokołu na oczyszczony z tynków mur przypór nałożyć obrzutkę/warstwę szczepną pod kolejne warstwy tynków. W tym przypadku okrycie muru półkryjące, ok. 40- 50%.

- Nałożenie tynku renowacyjnego o podwyższonej wytrzymałości

- Po 24-48 godzinach od narzucenia warstwy szczepnej można nakładać tynk renowacyjny o podwyższonej odporności mechanicznej i na sole z certyfikatem WTA. /tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszający schnięcie murów. Grubość warstwy ok. 2 cm. Renowacyjny tynk cokołowy wykazuje podwyższoną odporność na sole i odporność na uszkodzenia mechanicznie/

- Wyrównanie  faktury  tynków

- Po związaniu tynku renowacyjnego, na powierzchnię nałożyć gładź mineralną w kolorze starej bieli lub zabarwioną w masie wg. badań stratygraficznychi wytycznych WUOiZ. Szpachlowanie wykonać mineralnym tynkiem drobnoziarnistym, aby wygładzić powierzchnię tynków całej elewacji.

- Rekonstrukcja profili. Zaprawa rdzeniowa

- Do rekonstrukcji gzymsów należy zastosować zestaw zapraw ciągnionych. Do rekonstrukcji i naprawa wykorzystać lekkie mieszanki złożone ze składników o charakterze mineralnym. Do rekonstrukcji rdzenia profili gzymsów wykorzystać gruboziarnistą, lekką zaprawę podkładową. Zaprawę nakłada się w jednej lub kilku warstwach a następnie przeciąga szablon. W przypadku nakładania grubych warstw należy przewidzieć zbrojenie.

- Rekonstrukcja profili. Zaprawa powierzchniowa

- Po odczekaniu ok. 14 dni nałożyć szybkowiążącą zaprawę do odtworzenia gładkiej powierzchni nowych i naprawy ubytków powierzchni starych gzymsów. Zaprawę  nałożyć ręcznie na przygotowanym podłożu w jednej lub kilku warstwach a następnie wyrównać poprzez przeciągnięcie szablonem.

- Dylatacje

- Zamknięcie rys konstrukcyjnych, styków stolarki okiennej, ofasowań blacharskich z tynkiem, wykonać poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy  aby przeprowadzić rysę w fugę dylatacyjną.

- Wstępnie odpylone podłoże zagruntować systemowym primerem a szczelinę wypełnić trwale elastyczną masą dylatacyjną na bazie polimerów hybrydowych .

- Gruntowanie i malowanie

- Związane tynki należy zagruntować preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym  i pozostawić do następnego dnia do wyschnięcia. Preparat wyrówna chłonność podłoży nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni powierzchnię. Do wykonania powłoki malarskiej zastosować farbę wysokiej jakości o wysokiej zawartości silikonu .  Farbę nałożyć pędzlem. Wykonać powierzchnie próbne wymalowań, do akceptacji przez komisję konserwatorską.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI

- Kontrolajakościbędziewykonywanazgodniezwymaganiamiokreślonymiw ST00. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego.

- System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury,wilgotności. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac.W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:

- - Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.

- - Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- - Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:

- Termometry powierzchniowe,

- Termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego,

- Przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku

- - Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.

- - W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.

- -Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.

- Przygotowanie podłoża

- Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco mocne, nośne i pozbawione składników działających anty adhezyjnie, odspojonych lub miękkich i czy zostało przygotowane zgodnie z punktem  5

- Wykonanie robót

- Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w normie PN70/B10100 p.4.3. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:

- - zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- - jakość zastosowanych wyrobów,

- - prawidłowość przygotowania podłoża,

- - przyczepność tynków do podłoża,

- - grubości warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- - wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,

- - prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

- - przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,

- - wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

- 7. OBMIAR ROBÓT

- Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST00.

- ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST00.

- 8.1. Odbiór podłoża

- Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych robót. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania,należy podłoże oczyścić.

- 8.2. Odbiór robót

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich , specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki.

- 8.3. Odbiór tynków

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

- Niedopuszczalne są następujące wady:- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków,pleśni itp.,

- - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

- - ocenę wyników badań,

- - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- - stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- 2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST00

- 2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

- PNEN9981 Zaprawy tynkarskie

- PNEN1008:2004 Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja.Pobieranie próbek.

- PNEN4591:2003 Wapno budowlane.

- PNEN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PNB10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych PNB10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN90/B14501 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN/B 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie

- PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN65/B10101 Roboty tynkowe.Tynki szlachetne.

- Wymagania i badania przy odbiorze WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB InstrukcjaWTA2291

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- SST.05 ROBOTY MALARSKIE

- Kod CPV  45442100-8

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania robót  malarskich zewnętrznych na powierzchnie  remontowanych tynków i wypraw elewacyjnych. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

- Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie

  - 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót malarskich.

- 1.4. Określenia podstawowe

- Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowiąca warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz z Programem Robót Konserwatorskich.

- MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne

- Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w dziale SST 00.00 „Wymagania Ogólne”.

- Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawów malarskich wchodzących w skład wybranego systemu, posiadającego Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie konieczna jest akceptacja Inspektora.

  - Przygotowanie podłoża

- Podłoże pod warstwy malarskie powinno być równe, gładkie, bez spękań, oczyszczone z organicznych pozostałości (np. stare farby emulsyjne), z brudu i kurzu, wolne od tłuszczu. Stare powłoki malarskie (o słabej przyczepności) należy dokładnie usunąć: zmyć wodą pod ciśnieniem lub zeskrobać szczotkami bądź szpachelkami. Drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża należy zastosować środek gruntujący. W celu  wyrównywania różnorodnie chłonnych podłoży np. stare, porysowane podłoża z naniesionymi poprawkami lub innymi różnicami w strukturze zastosować farbę gruntująco-szlamującą na bazie silikatowej według DIN 18 363, 2.4.1.

  - Farba elewacyjna

- Farba do wymalowań elewacji jest gotową do użytku,

- - hydrofobową farbą elewacyjną zgodnie z DIN 18 363 2.4.1. z  pigmentami całkowicie odpornymi na działanie światła i wypełniaczami mineralnymi.

- - o wysokim stopniu dyfuzyjności (paroprzepuszczalności) (V ≥ 2000 g/(m2·d))

- - w kolorze ustalonym komisją konserwatorską na podstawie wykonanych badań.

  - Podstawowe właściwości zastosowanej farby:

- Odporny na nagrzewanie 

- Odporny na działanie promieni UV 

- Odporny na działanie warunków atmosferycznych 

- Odporny na działanie spalin przemysłowych i kwaśnych deszczy 

- Odporny na grzyby i glony

- trwałe powiązanie z podłożem (proces skrzemionkowania) 

- zgodność naprężeń powierzchni z naprężeniami podłoża

- neutralność elektrostatyczna 

- niepalność (wg DIN 4102 klasa materiałów budowlanych A2) 

- mineralne pochodzenie składników, zawartość części organicznych < 5 % 

- Nie jest błonotwórczy 

- Przyjazny dla środowiska – nie zawiera rozpuszczalników 

  - Sposób użycia

- Farby dostarczane są w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Należy chronić malowaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować /np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp./.

- Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza .

- Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. Wykonać powierzchnie próbne wymalowań, do akceptacji przez komisję konserwatorską.

- SPRZĘT

- Specjalistyczny sprzęt malarski.

- TRANSPORT

- Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej podanych robót malarskich.  Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.  W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.  Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej:

- a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem,

- b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach,

- c/   używać specjalnej odzieży ochronnej. 

- Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:

- a/    rodzaju podłoża,

- b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich),

- c/   miejsca i warunków malowania.

- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +5 C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +22C.

- Przed rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb.  Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym.

  - Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych

- 1/   Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.

- 2/   Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar                                                                                        nie powinien przekraczać 20 cm2

- 3/   Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta.

- 4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy oraz wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości  powłoki.

- KONTROLA JAKOŚCI

  - Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego

- 1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:

- - badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia

- -badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania ,

- bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich 

- badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich 

- badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 

- badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5C i przy wilgotności względnej 65%.

- 3/   Badanie podłoży powinno obejmować:  sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwią się bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 

- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

- 4/   Badanie materiałów: 

- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości  materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty)

- 5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje:

-  sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku

-  sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach

-  sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu.

- Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych

- 1/   Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

-  powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach

-  powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach.

- 2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5C i przy wilgotności względnej 65%.

- 3/   odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w pkt. 4÷19.

- 4/   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu  i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

- 5/  Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany  na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża

- 6/   Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj  połysku powinien być określony:

-  przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym,  przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja,

-  przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk,  przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej.

- 7/   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce  nie występują ślady farby.

- 8/   Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy państwowej

- 9/   Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej.

- 10/   Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową.

- 11/   Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami.

- 12/   Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie państwowej

- 13/   Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy

- 14/   Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie:

-  badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża.

-  badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie,

-  badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego  lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem,

-  badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej.                                                                                         15/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.

- 16/   Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana mydlana  na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa  barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.

- 17/   Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z wymaganiem normy państwowej.

- 18/   Sprawdzenie wsiąkliwości  powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu  farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych.

- 19/   Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z  farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami.

  - Ocena jakości malowania

- 1/   Jeżeli badania przewidziane w opisie podanym w pkt. 6.2. dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane.

- 2/   Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:

-  całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie,

-  poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do  ponownych badań,

- 3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący:

-  prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,

-  ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska,

-  plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby,  matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej,

-  odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki.

- OBMIAR ROBÓT

- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

- ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST dział I „Wymagania ogólne” pkt.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje:  roboty przygotowawcze,  zakup i dostawę materiałów,  wykonanie malowania ,  testy i pomiary.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogólne metody badań. Postanowienia ogólne.

- PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Postanowienia ogólne i zakres normy. Metody badań.

- PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

- PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.

- PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.

- PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości.

- PN-EN ISO 6272:1999 Farby i lakiery. Badanie za pomocą spadającego ciężarka.

- PN-EN ISO 1579:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny).

- PN-EN ISO 6860:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń stożkowy).

- PN-EN ISO 2815:2000 Farby i lakiery. Próba wciskania wg Buchholza.

- PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła.

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

- PN-EN 24624:1994/Az1:2000 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.

- PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia.

- PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania zużycia i wydajności.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJETECHNICZNEWYKONANIAIOBIORUROBÓTBUDOWLANYCH

- SST.06 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE

- Kod CPV   45400000-1

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania robót wykończeniowych oraz o charakterze renowacyjnym.

  - Zakres stosowania

- Specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót :

- - cokoły z piaskowca : czyszczenie i dezynfekcja , renowacja i uzupełnienie detali architektonicznych ; zabezpieczenie przez hydrofobizacje powierzchni; roboty wykończeniowe towarzyszące

- - korekta ułożenia i wymiana zniszczonych płyt chodnikowych kamiennych - w strefie filarów; naprawa i uzupełnienie ubytków podłoża warstw konstrukcyjnych posadzki

- - obróbki blacharskie detali i gzymsów

- - obróbki - przekrycie gzymsu dachówka ceramiczna łuska /karpiówka

- - montaż, malowanie  szafek instalacyjnych i kratek wentylacyjnych żeliwnych; drobne roboty ślusarskie

- -

  - Określenia podstawowe

- Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST „Wymagania Ogólne”.

  - Wymagania ogólne dotyczące Robót

- Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w dziale  „Wymagania Ogólne”. Roboty powinny być wykonane zgodnie z Projektem i Specyfikacją ST oraz Programem Robót Konserwatorskich

- MATERIAŁY

- 2.1.  Wymagania ogólne

- Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST „Wymagania Ogólne”. Wszystkie materiały użyte realizacji robót, powinny mieć :

- - aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać Polskim Normom,

- - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polskimi Normami,

- - Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- - Dane zawierające: nr partii i termin przydatności do stosowania wydrukowane na opakowaniu w sposób widoczny.

- 2.2.  Obróbka blacharska - blacha miedziana , grubości 0,7mm , na rąbek stojący podwójny / felc/

- 2.3. Dachówka ceramiczna łuska / karpiówka oraz uzupełniające wyroby ceramiczne powinny spełniać         wymagania wg PN- EN 1304:2000 oraz PN-EN 490. Dachówka ceramiczna - odzyskana po demontażu , ewentualne uzupełnienia na wzór dachówki  (w kolorze i wzorze)  musi być zaakceptowana przez Komisje Konserwatorską

- 2.4. Płyty cokołowe piaskowiec  - gr 4 cm; rozbiórce podlegają najbardziej zniszczone i uszkodzone płyty piaskowca. Należy je wymienić na nowe o podobnej strukturze i kolorystyce.

- 2.5. Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, przeznaczone do k orekta ułożenia i wymiana zniszczonej nawierzchni.

- Naprawa , czyszczenie elementów kamiennych wykonać według programu prac konserwatorskich

- SPRZĘT

  - Wymagania szczegółowe

- Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w dziale I „Wymagania Ogólne”.

- 3.2. Wymagania szczegółowe

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

- TRANSPORT

  - Wymagania ogólne

- Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w dziale I „Wymagania Ogólne”.

- 4.2. Wymagania szczegółowe

- Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).

- WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.Ogólne warunki wykonania robót

- Ogólne warunki wykonania Robót podano w dziale I „Wymagania Ogólne”.

- 5.2. Wymagania szczegółowe

- Roboty wykończeniowe i renowacyjne Przed przystąpieniem do wykonania robót  wykończeniowych i renowacyjnych należy zakończyć wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty będące w kolizji i ulegające zakryciu. Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 5 C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu doby.

- 5.2.1 Demontaż cokołu wykonanego z piaskowca w partiach filarów, zabezpieczenie pozostałych elementów.

- Oczyszczenie wszystkich powierzchni cokołu piaskowca z zabrudzeń powierzchniowych strumieniem przegrzanej pary pod ciśnieniem wspomaganej  zastosowaniem delikatnych detergentów przeznaczonych do mycia kamienia.

- Mechaniczne usunięcie widocznych plam glonów.

- Usunięcie źle wykonanych, cementowych reperacji.

- Usunięcie zabieleń metodą zaproponowaną na podstawie prób skuteczności zastosowania roztworów np. kwaśnym węglanem amonu.

- Zastosować preparat biobójczy w celu dezynfekcji powierzchni kamienia.

- Wymiana najbardziej zniszczonych płyt piaskowca na nowe o podobnej strukturze i kolorystyce.

- Montaż płyt piaskowca na cokołach.

- 5.2.2 Korekta ułożenia i wymiana zniszczonych płyt chodnikowych kamiennych - w strefie filarów; naprawa i uzupełnienie ubytków podłoża warstw konstrukcyjnych posadzki.

- Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie  materiałów chodnikowych, przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia ; uzupełnienie podsypki piaskowo cementowej. Ewentualna naprawa podbudowy.

- Nowy uzupełniany materiał powinien być tego samego gatunku co stary.

- Kształt, wymiary i odcień płyt oraz ich układ powinny być identyczne ze stanem przed przebudową

- Powierzchnia przeznaczona do wykonania RENOWACJAu cząstkowego powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni przy filarach oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania nawierzchni naprawianej z istniejącą. Przy wyznaczaniu powierzchni RENOWACJAu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu pieszego. Powierzchnię przeznaczoną do wykonania RENOWACJAu cząstkowego akceptuje Inspektor.

- Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnię:

- - stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN- EN 197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250

- Spoiny :

- - do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - stosować  zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania jak powyżej

- 5.2.3  Obróbki blacharskie i Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne

- 5.2.4 Elementy  ślusarskie - kratki , kraty, zawiesia do flag, szyldy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora.   Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianie . Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek,  rys i odprysków .

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót

- Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w dziale I „Wymagania Ogólne”.

- 6.2 Wymogi szczegółowe

- Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową,wymaganiami ST. I Programem Prac Konserwatorskich. W szczególności obejmują:

-  badanie dostaw materiałów,

-  kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

-  kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

-  ocenę estetyki wykonanych robót.

- Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa

- .

- 6.3 Odbiory częściowe

- Wszystkie elementy przed ich zakryciem muszą być zgłoszone do odbioru.

- Do odbioru Wykonawca obowiązany jest przedstawić wszystkie wymagane przepisami dokumenty dopuszczeń i sprawdzeń.

- 7.OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru podano w dziale I „Wymagania Ogólne”.

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)

- 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne zasady płatności Ogólne zasady płatności podano w dziale I „Wymagania Ogólne”

- Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

- Ceny jednostkowe obejmują:  dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,  wykonanie robót , oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie pozostałych resztek budowlanych z placu budowy.

- 9. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

- PN-B-30003 Cement murarski 15.

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.   PN-B-.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze – Krycie dachówką ceramiczną – Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- PN-/B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą.

- PN-/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności – metoda bezpośrednia

- PN-/B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.

- PN-/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.